Załącznik nr 1 do Umowy nr………………………… z dnia……………………………

Nr 02/2015/GEKON

Wymagania jakościowe dotyczące dostarczanych węgli.

1. Parametry jakościowe dostarczanych węgli:

| Parametr | KWK Bobrek-Centrum Ruch Bobrek | KWK Bobrek-Centrum Ruch Centrum | KWK Marcel | KWK Mysłowice-Wesoła Ruch Wesoła | KWK Murcki-Staszic Ruch Staszic | KWK Wieczorek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wilgoć całkowita Wtr | Max 8,0% | Max 8,0% | Max 8,0% | Max 8,0% | Max 8,0% | Max 8,0% |
| Zawartość popiołu Ad | Max 7,0% | Max 7,0% | Max 5,5% | Max 5,5% | Max 5,0% | Max 5,0 |
| Zawartość części lotnych V900d | 35,5% | 35,5% | 31,0% | 32,0% | 32,0% | 34,5% |
| Zawartość siarki całkowitej Std | Max 0,65% | Max 0,75% | Max 0,6% | Max 0,5% | Max 0,5% | Max 0,6% |
| Wartość opałowa Qir | 29000 J/g | 28500 J/g | 31000 J/g | 29500 J/g | 30000 J/g | 30000 J/g |
| Podziarno poniżej 8 mm | Max 5% | Max 5% | Max 5% | Max 5% | Max 5% | Max 5% |
| Nadziarno powyżej 31,5 mm | Max 5% | Max 5% | Max 5% | Max 5% | Max 5% | Max 5% |

2. Parametry węgla powinny być określone zgodnie z obowiązującymi normami PN lub ISO.

3. Do każdej partii węgla należy dołączyć Certyfikat Jakości potwierdzający w/w parametry.

- Dodatkowe informacje

  - dostarczany węgiel musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek innych substancji

  - w przypadku dostaw węgla transportem kolejowym, dostarczony on będzie przez Sprzedającego w wagonach typu E

  - do każdej dostawy należy przesłać szczegółowe analizy parametrów określonych w pkt 2 niniejszego dokumentu wykonane przez akredytowane laboratorium wraz z informacją na temat stałości parametrów jakościowych